## Slide 1: Fil fourré Fer Technocore
N° de lot | Nom commercial | Répartition carbures | Composition chimique (wt%) | Paramètres de soudage
Lot 205449 | DO48 Castolin | 20 % de carbures fondus 80% de WC-Co fritté |  | U = 20,4 V I = 149 A
Lot 21040060 | Technocore Fe S 1.6 mm | 40% de Sphérotène 60% de WC-Co fritté | C: 2.3 W: 41.3 Fe: 53.4 Co: 2.7 Mn: 0.2 | 
Lot 372422 | HardFace SteelCarb G 1.6 | 80% de Sphérotène 20% de WC-Co fritté |  | U = 17.5 V v= 2m/min

## Slide 2: Fil fourré Fer Technocore
Lot 21040060
Lot 372422
Lot 205449

## Slide 3: Fil fourré Fer Technocore
Lot 21040060
Lot 372422
Lot 205449
WC fondus
WC fondus
WC fondus
WC-Co
WC-Co
20 % WC 80% WC-Co
40 % Sphérotène 60% WC-Co
80 % Sphérotène 20% WC-Co

## Slide 4: Fil fourré Fer Technocore
Lot 21040060
Lot 372422
Lot 205449
WC fondus
WC fondus
WC fondus
WC-Co
WC-Co
20 % WC 80% WC-Co
40 % Sphérotène 60% WC-Co
80 % Sphérotène 20% WC-Co
Matrice : 706 HV 0.3
Carbure fondu : 2442 HV 0.2
WC-Co : 1576 HV 0.2
Matrice : 699 HV 0.3
Sphérotène : 2777 HV 0.2
WC-Co : 1493 HV 0.2
Matrice : 721 HV 0.3
Sphérotène: 2981 HV 0.2