	TechLase
Z.A. Sud du Rosenmeer
67560 ROSHEIM
	RAPPORT DE QUALIFICATION DE MODE OPERATOIRE DE SOUDAGE : RECHARGEMENT PAR LASER DE DEPOT INCONEL 625 SUR INCONEL 625 AVEC BUSE COAXIALE
	Réf : QMOS_DCN_5047242_COAX

	
	
	Date : 28/07/07
	Page 4/3



Références :

	Client :
	DCN
	N° commande :
	5047242

	Intitulé :
	Réparation par rechargement laser sur manchon à bride femelle



	[image: ]
	SMQ
	RAPPORT D’ANALYSE METALLURGIQUE
Metallurgical Analysis Report
	Processus
	Sous-processus
	N° modèle I.D.

	
	
	
	CONC
	BE
	

	
	Fil fourré WC fondu base fer
	Rédacteur : 
JMS/ZR
	Réf enregistrement: 


	Indice : N/A
	Date : 23/06/21
	 Page 2



Références :	
	Client :
(Customer)
	
	Ordre de fabrication: (Work Order)
	N/A

	Position :
	Fil fourré Technocore Ni depose par Copérion



[bookmark: _GoBack]Introduction :
	
Soudage au fil fourré WC fondu base Ni (47% de carbures au total, dont 60% de WC-Co) sur plaque d’acier.

Le fil est un produit Welding Alloys (HardFace Nicarb W-G 1.6 mm), commandé par Technogenia (Lot 20360136). Il s’agit probablement d’une matrice à 40HRc avec des carbures fondus anguleux et du WC-Co.

Copérion a effectué un test d’érosion et souhaite avoir une analyse métallographique et une dureré de la couche déposée.
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Echantillon Fils fourré base Ni après test d’érosion




Objectifs:
Observation de la distribution et de la taille des carbures dans la couche déposée.
Profil de dureté dans la couche et la ZAT.







Résultats (Results) :
Examens micrographique (Micrographic examination) :
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		Repère échantillon
(Sample Id)
	Lot 205449

	Position de la coupe (Cross section position)
	Transversale

	Nom de la vue
(View name)
	

	Attaque
(Etching) 
	Nital

	Grossissement
(Magnification) 
	G x 200

	Commentaires
(Comments)



	






	Repère échantillon
(Sample Id)
	Lot 205449

	Position de la coupe (Cross section position)
	Transversale

	Nom de la vue
(View name)
	

	Attaque
(Etching) 
	Nital

	Grossissement
(Magnification) 
	G x 500

	Commentaires
(Comments)


	






	


		Repère échantillon
(Sample Id)
	Lot 205449

	Position de la coupe (Cross section position)
	Parallèle

	Nom de la vue
(View name)
	

	Attaque
(Etching) 
	Murakami

	Grossissement
(Magnification) 
	G x 200

	Commentaires
(Comments)
	






	Repère échantillon
(Sample Id)
	Lot 205449

	Position de la coupe (Cross section position)
	Parallèle

	Nom de la vue
(View name)
	

	Attaque
(Etching) 
	Murakami

	Grossissement
(Magnification) 
	G x 500

	Commentaires
(Comments)

	





	



		Repère échantillon
(Sample Id)
	Lot 372422

	Position de la coupe (Cross section position)
	N/A

	Nom de la vue
(View name)
	

	Attaque
(Etching) 
	Murakami

	Grossissement
(Magnification) 
	G x 200

	Commentaires
(Comments)

	




	Repère échantillon
(Sample Id)
	Lot 372422

	Position de la coupe (Cross section position)
	N/A

	Nom de la vue
(View name)
	

	Attaque
(Etching) 
	Nital

	Grossissement
(Magnification) 
	G x 50

	Commentaires
(Comments)



	








	



		Repère échantillon
(Sample Id)
	

	Position de la coupe (Cross section position)
	N/A

	Nom de la vue
(View name)
	

	Attaque
(Etching) 
	Nital

	Grossissement
(Magnification) 
	G x 1000

	Commentaires
(Comments)


	














Dureté (Hardness test):
Microhardness:

Lot 205449 :
Matrice : 706 HV 0.3 (59 HRc)
Carbure fondu : 2442 HV 0.2
WC-Co : 1576 HV 0.2

Lot 372422 :
Matrice : 699 HV 0.3 
Carbure sphérique fondu: 2772 HV 0.2

Lot 21040060 :
Matrice : 699 HV 0.3 
Carbure sphérique fondu : 2777 HV 0.2
WC-Co : 1493 HV 0.2




Conclusion :
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