Introduction :

Soudage au fil fourré WC fondu base Ni (47% de carbures au total, dont 60% de WC-Co) sur plaque d’acier. Le fil est un produit Welding Alloys (HardFace Nicarb W-G 1.6 mm), commandé par Technogenia (Lot 20360136). Il s’agit probablement d’une matrice à 40HRc avec des carbures fondus anguleux et du WC-Co. Copérion a effectué un test d’érosion et souhaite avoir une analyse métallographique et une dureré de la couche déposée. Echantillon Fils fourré base Ni après test d’érosion Objectifs: Observation de la distribution et de la taille des carbures dans la couche déposée. Profil de dureté dans la couche et la ZAT.

Résultats (Results) :

Examens micrographique (Micrographic examination) :

|  | Repère échantillon (Sample Id); Lot 205449. Position de la coupe (Cross section position); Transversale. Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Nital. Grossissement (Magnification); G x 200. Commentaires (Comments). Repère échantillon (Sample Id); Lot 205449. Position de la coupe (Cross section position); Transversale. Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Nital. Grossissement (Magnification); G x 500. Commentaires (Comments). |
| --- | --- |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Lot 205449. Position de la coupe (Cross section position); Parallèle. Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Murakami. Grossissement (Magnification); G x 200. Commentaires (Comments). Repère échantillon (Sample Id); Lot 205449. Position de la coupe (Cross section position); Parallèle. Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Murakami. Grossissement (Magnification); G x 500. Commentaires (Comments). |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Lot 372422. Position de la coupe (Cross section position); N/A. Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Murakami. Grossissement (Magnification); G x 200. Commentaires (Comments). Repère échantillon (Sample Id); Lot 372422. Position de la coupe (Cross section position); N/A. Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Nital. Grossissement (Magnification); G x 50. Commentaires (Comments). |
|  | Repère échantillon (Sample Id). Position de la coupe (Cross section position); N/A. Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Nital. Grossissement (Magnification); G x 1000. Commentaires (Comments). |

Dureté (Hardness test):

Microhardness:

Lot 205449 :

Matrice : 706 HV 0.3 (59 HRc)

Carbure fondu : 2442 HV 0.2

WC-Co : 1576 HV 0.2

Lot 372422 :

Matrice : 699 HV 0.3

Carbure sphérique fondu: 2772 HV 0.2

Lot 21040060 :

Matrice : 699 HV 0.3

Carbure sphérique fondu : 2777 HV 0.2

WC-Co : 1493 HV 0.2

Conclusion :