Introduction :

Etude de dépôt concurrent PTA et de dépôt Laser Technogenia sur dent avec pointe carbure. L’échantillon a été découpé par electro-érosion

Résultats (Results) :

Examens micrographique (Micrographic examination):

Coupe échantillon (attaque Murakami)

Dépôt PTA

Zone de dilution

Insert carbure fritté

|  | Repère échantillon (Sample Id); Dépôt PTA. Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name); Vue A. Attaque (Etching); N/A. Grossissement (Magnification); X 50. Commentaires (Comments); On observe plusieurs types de WC, la plupart étant anguleux. Repère échantillon (Sample Id); Dépôt PTA. Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching). Grossissement (Magnification); X 200. Commentaires (Comments); Les différents carbures se distinguent pas la finesse de leurs aiguilles. |
| --- | --- |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Dépôt PTA. Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Murakami. Grossissement (Magnification); X 1000. Commentaires (Comments); Deux carbures avec des structures différentes. Les particules avec la microstructure la plus fine possèdent une dureté plus elevée que les particules avec la microstructure la plus grossière. |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Dépôt Laser. Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching). Grossissement (Magnification); X 200. Commentaires (Comments). |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Dépôt Laser. Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Aucune. Grossissement (Magnification); X 500. Commentaires (Comments). |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Dépôt Laser. Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Aucune. Grossissement (Magnification); X 1000. Commentaires (Comments). |

Dureté (Hardness test) :

Dépôt PTA :

Matrice : 828 Hv

Carbures (microstructure en anguilles) : 2414 Hv

Carbures (fine microstructure) : 2809 Hv

Dépôt laser :

Matrice : 717 Hv

Sphérotène: 2750 Hv

Commentaires (Comments) :

Le dépôt Laser présente une forte dilution des Sphérotènes, avec une répartition hétérogène des carbures dans la couche. On remarque aussi de nombreuses fissures.

Le dépôt PTA est beaucoup plus dense en carbures, avec une matrice dure et ce qui semblerai être deux types de carbures de tungstène (dureté et structure différentes)

Dans les deux cas, la dilution dans la matrice est faible.