## Slide 1: Piston repair
Cross section

## Slide 2: Piston repair
Dépôt laser
Piston
Bas piston
Bas piston
Dépôt laser
Piston

## Slide 3: Piston repair
Dépôt laser
Piston
Bas piston
Dépôt laser
Piston
Bas piston
Microscope optique x 50
MEB x 50

## Slide 4: Piston repair
Dépôt laser
Piston
Bas piston
Dépôt laser
Piston
Bas piston
MEB x 50
Microscope optique x 50 attaque Murakami
Attaque Murakami  noircie les carbures
Image électrons rétrodiffusés  contraste chimique

## Slide 5: Piston repair
Matrice piston
MEB x 600
Piston
Microscope optique x 500 attaque Murakami
WC/W2C
WC/W2C
W ou WC
WC/W2C
WC/W2C
W ou WC
W ou WC
W ou WC
Attaque Murakami  noircie les carbures
Image électrons rétrodiffusés  contraste chimique
Numéro atomique élevé  clair

## Slide 6: Piston repair
MEB x 200
Bas Piston
Microscope optique x 200
WC/W2C
WC/W2C
WC/W2C
WC/W2C
Image électrons rétrodiffusés  contraste chimique
Numéro atomique élevé  clair

## Slide 7: Piston repair
Analyse quantitative matrice piston
Matrice Piston

## Slide 8: Piston repair
Conclusion
Dépôt laser bien soudé au piston, pas de dilution apparente, conservation des carbures
Piston probablement fabriqué par procédé d’infiltration ou de frittage
Piston composé de 2 parties:
      Bulk en WC/WC2 + W dans une matrice Cupro Mn Ni
      Couche inférieur en WC/WC2 dans une matrice Cupro Mn Ni