Introduction :

Dépôt laser 1 et 2 couches de poudre Technopowder 500 (poudre livrée en reference 440 V) avec 2 revenus à 550°C Observation de la microstructure après attaque chimique et mesure de la dureté: - 1 couche avant revenue (TP500 1C) - 1 couches après revenue (TP500 1C R) - 2 couches avant revenue (TP500 2C) - 2 couches après revenue (TP500 2C R)

| Composition chimique (wt%) | C | Cr | V | Mn | Si | Mo | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 V | 2.1 | 17.6 | 5.6 | 0.78 | 0.44 | 0.32 | Balance |

Objectifs:

Absence de porosités et de fissures

Elimination de l’austénite résiduelle et des carbures primaires

Haute dureté (62-66 HRc).

Résultats (Results) :

Examens micrographique (Micrographic examination) :

|  | Repère échantillon (Sample Id); TP 500 1C. Position de la coupe (Cross section position); N/A. Nom de la vue (View name); Interface substrat/dépôt. Attaque (Etching); Nital. Grossissement (Magnification); G x 1000. Commentaires (Comments). Repère échantillon (Sample Id); TP 500 1C. Position de la coupe (Cross section position); N/A. Nom de la vue (View name); dépôt. Attaque (Etching); Acide oxalique. Grossissement (Magnification); G x 1000. Commentaires (Comments). |
| --- | --- |
|  | Repère échantillon (Sample Id); TP 500 1C R. Position de la coupe (Cross section position); N/A. Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Nital. Grossissement (Magnification); G x 1000. Commentaires (Comments). Repère échantillon (Sample Id); TP 500 1C R. Position de la coupe (Cross section position); N/A. Nom de la vue (View name); dépôt. Attaque (Etching); Acide oxalique. Grossissement (Magnification); G x 1000. Commentaires (Comments). |
|  | Repère échantillon (Sample Id); TP 500 2C. Position de la coupe (Cross section position); N/A. Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Nital. Grossissement (Magnification); G x 1000. Commentaires (Comments). Repère échantillon (Sample Id); TP 500 2C. Position de la coupe (Cross section position); N/A. Nom de la vue (View name); dépôt. Attaque (Etching); Acide oxalique. Grossissement (Magnification); G x 1000. Commentaires (Comments). |
|  | Repère échantillon (Sample Id); TP 500 2C R. Position de la coupe (Cross section position); N/A. Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Nital. Grossissement (Magnification); G x 1000. Commentaires (Comments). Repère échantillon (Sample Id); TP 500 2C R. Position de la coupe (Cross section position); N/A. Nom de la vue (View name); dépôt. Attaque (Etching); Acide oxalique. Grossissement (Magnification); G x 1000. Commentaires (Comments). |

Dureté (Hardness test):

Microhardness:

- 1 couche sans revenu:

| Phase Claire Hv 0.01 | Phase Sombre Hv 0.01 |
| --- | --- |

On remarque que la dureté est plus élevée dans la phase claire que dans la phase sombre.

- 1 couche avec revenu:

| Phase Claire Hv 0.01 | Phase Sombre Hv 0.01 |
| --- | --- |

Après traitement de revenu, la dureté des deux phases augmente, en particulier celle de la phase sombre.

- 2 couches sans revenu:

- 2 couches avec revenu:

Conclusion :

Des fissures sont observées sur les macroscopies des dépôts 2 couches.

Les traitements de revenu améliorent la dureté du dépôt, atteignant des valeurs autour de 770 HV (≈ 62 HRC).

On favorisera donc un dépôt d’une couche TP 500, suivi de 2 traitements de revenus à 550°C pour atteindre les duretés attendues.

Annexe 1 : Détail traitement thermique de revenu