## Herse rotative Kuhn

Juin 2021

2 solutions envisagées :

- Plaquettes WC-Co brassées sur un plat, lui-même soudé au laser sur la lame

- Rechargement Technolase avec 70S (WC (sphérotène)+ base Fer))

Plaquettes carbures :

- Tester la brasure de plaquettes du Chéran sur plat. Brasage par induction (inducteur 38kW)

  - Type de brasure : 228M

  - Température de brasure

  - Epaisseur de plat (30 à 5 mm)

  - Acier du plat : acier doux

- Tester la soudure entre le plat et la lame  attente d’envoi de lame de la part de Kuhn (déjà traitée thermiquement)

  - Soudage laser du plat sur la lame (plat avec ou sans plaquettes)

Rechargement Laser :

- Rechargement laser de la lame avec du Technolase base Fer 70S

  - Test de la tenue du rechargement

  - Coupe microstructure (à comparer avec la base Ni)

  - Profil de dureté