Introduction :

Fabrication de baguette de soudure carbures à matrice Ni par procédé laser. Historique: jusqu’à maintenant, les baguettes Ultitech étaient fabriquées par fusion laser d’un lit de poudre préalablement disposé dans un moule. Nouvelle initiative: venir laser de manière rectiligne directement la poudre sur un support métallique quelconque, en ajustant la puissance pour que la baguette ne se soude pas au support. Paramètres opératoires : - Système optique fibre 1500µm + recollimation 80mm + focalisation 300mm spot 5.5 mm Echantillon; Poudre; Puissance (W); Vitesse (mm/min); Débit de poudre (g/mn); Distance buse (mm). 1; 30S 308; 1000; 200; 40; 18. 30S308: 40% Ni 33P3 + 60% Sphérotène 40-160µm - Débit Gaz protection: 20L/min - Débit Gaz poudre: 4 L/min

Résultats (Results) :

Contrôle dimensionnel (Dimensional control):

| Echantillon | Poudre | Dimensions | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30S 308 | 2,8 ±0.1mm x 4,2±01 mm |  |

Examens macrographique (Macrographic examination):

Essai dépôt au chalumeau échantillon 1

Microstructure Dépôt au chalumeau Echantillon 1 sur une arête et sur un plat au goutte-à-goutte

Le dépôt au goutte à goutte au chalumeau se fait facilement, tandis que le remplissage est un peu plus compliqué, avec une surface en “chou-fleur”.

Microstructure dépôt TIG (2 passages) Echantillon 1

Le dépôt au TIG se fait facilement, il n’y a pas de surface en ‘chou-fleur’ pendant le remplissage. Néanmoins, on observe une forte dissolution des carbures dans la matrice.

Examens micrographique (Micrographic examination):

|  | Repère échantillon (Sample Id); Echantillon 1 arête. Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Non. Grossissement (Magnification); X 50. Commentaires (Comments); Très bonne densité de carbures, répartis de manière homogène dans le dépôt.. |
| --- | --- |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Echantillon 1 arête. Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Non. Grossissement (Magnification); X 200. Commentaires (Comments); Peu de dissolution des carbures, carbures failblement affectés.. |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Echantillon 1 arête. Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Murakami. Grossissement (Magnification); X 100. Commentaires (Comments). |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Echantillon 1 arête. Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Murakami. Grossissement (Magnification); X500. Commentaires (Comments). |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Echantillon 1 remplissage. Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Non. Grossissement (Magnification); X50. Commentaires (Comments); Contrairement à la depose au goutte-à-goutte, le remplissage a tendance à dissoudre les carbures dans la matrice.. |

Dureté (Hardness test):

- Dureté échantillon 1 déposé au chalumeau (goutte à goutte):

- Dureté échantillon 1 avant dépôt (baguette):

Commentaires (Comments):

La dureté des carbures est relativement haute, probablement du à un bon lot de Sphérotène utilisé dans la poudre de mélange 30S 308 (dureté carbure avant dépôt ≈ dureté carbure après dépôt).

Les carbures sont mieux conservés lors d’une dépose au chalumeau et en goutte-à-goutte.

Le soudage au TIG dissout beaucoup de carbures par rapport au soudage chalumeau.