Introduction :

Fabrication de baguette de soudure carbures à matrice Ni par procédé laser. Historique: jusqu’à maintenant, les baguettes Ultitech étaient fabriquées par fusion laser d’un lit de poudre préalablement disposé dans un moule. Nouvelle initiative:venir laser de manière rectiligne directement la poudre sur un support métallique quelconque, en ajustant la puissance pour que la baguette ne se soude pas au support. Après plusieurs essais menés avec des paramètres laser différents et une poudre laser 30S308, nous avons mené des essais avec un nouveau mélange de poudre et une nouvelle proportion de carbure : N° de lot; % WS 40-160 µm; % Ni 40RC; %Ni 60RC. 59144; 60; 32; 8. 59143; 50; 40; 10. 59142; 40; 48; 12. De la matrice 60HRc a été ajouté dans le but d’abaisser la température de fusion du mélange afin de rendre le bain plus fluide lors de la dépose chalumeau. Paramètres opératoires : - Système optique fibre 1500µm + recollimation 80mm + focalisation 300mm spot 5.5 mm Puissance (W); Vitesse (mm/min); Débit de poudre (g/mn); Distance buse (mm). 1500; 500; 76; 18. - Débit Gaz protection: 20L/min - Débit Gaz poudre: 6 L/min

Résultats (Results) :

Essai de soudage :

59144                                   59143                         59142

Lors du soudage des baguettes, il a été très compliqué d’obtenir un dépôt convenable avec l’échantillon 59144. En effet, la baguette chauffe rapidement et il est difficile d’obtenir un bain.

Pour les échantillons 59142 et 59143, la dépose est simple. Le 59143 est le plus simple a déposé, le bain est fluide.

Examens macrographique (Macrographic examination):

59144

59143

59142

Microstructure Dépôt au chalumeau Echantillon 59143

Microstructure Dépôt au chalumeau Echantillon 59142

Coupe échantillon 59143                                  Coupe échantillon 59142

Examens micrographique (Micrographic examination):

|  | Repère échantillon (Sample Id); Echantillon 59143 (50% carbures). Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Murakami. Grossissement (Magnification); X 50. Commentaires (Comments); Bonne répartition des carbures dans l’épaisseur du dépôt. |
| --- | --- |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Echantillon 59143 (50% carbures). Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Murakami. Grossissement (Magnification); X 200. Commentaires (Comments); Dissolution des carbures. |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Echantillon 59143 (50% carbures). Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); N/A. Grossissement (Magnification); X 1500. Commentaires (Comments); Dissolution des carbures. |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Echantillon 59142 (40% carbures). Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Murakami. Grossissement (Magnification); X 50. Commentaires (Comments); Ségrégation importante des carbures dans l’épaisseur du dépôt. |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Echantillon 59142 (40% carbures). Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); Murakami. Grossissement (Magnification); X 200. Commentaires (Comments). |
|  | Repère échantillon (Sample Id); Echantillon 59142 (40% carbures). Position de la coupe (Cross section position). Nom de la vue (View name). Attaque (Etching); N/A. Grossissement (Magnification); X 1500. Commentaires (Comments). |

Dureté (Hardness test):

Echantillon 59143                                                            Echantillon 59142

Commentaires (Comments):