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Introduction :
	

Dans le cadre de la réutilisation du Sphérotène <20µm, nous avons essayé d’utiliser ce W2C/WC dans la composition d’un carbure fritté WC-Co.

Le mélange ainsi que le frittage ont été effectué par Hypérion Grenoble.

12 % de Co et 2 % de WAX, avec une correction de C pour arriver à une carbone sain type WC/Co
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Résultats (Results) :
Examens micrographique (Micrographic examination):
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	Les particules noires observées peuvent être des porosités, du graphite ou de la phase eta.
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Dureté (Hardness test):
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Commentaires (Comments):

Pas de phase eta, carbure dense et sain.

Cela donne une microstructure de taille moyenne avec de très gros grains rectangulaires de 10-30 µm. 
Cela montre que l’addition de carbone libre sur une carbure bas en Carbone favorise la recristallisation.

En général, les grains sont plus triangulaires et moins prismatiques dans le cas d’une composition riche en carbone. 
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CHEMICAL COMPOSITION (% weight)

WC= 8800
Co= 1200

AVEC WC SPHEROTENE FOURNI PAR LE CLIENT

BROYAGE LABO 2H

RTP POWDER PROPERTIES

Hall flow (s/25ccm) - Pressure (MPa) 85

|Apparent density (g/ccm) - Shrinkage (%) 17
SINTERING CONDITIONS

Pre-sintering atmo. :  vacuum TEO= 750

Sintering atmo, vacuum TEO= 1450 (for 60 min))
PHYSICAL PROPERTIES

Specific weight (g/ccm) 1431 Porosity A06B00C00

Magactic Sat. (% Com) 10,2 HV 30 1150

Magactic Sat. (470) 206

He (kA/m) 67

He (0¢) 84
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