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Références :

	Client :
	DCN
	N° commande :
	5047242

	Intitulé :
	Réparation par rechargement laser sur manchon à bride femelle
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	RAPPORT D’ANALYSE METALLURGIQUE
Metallurgical Analysis Report
	Processus
	Sous-processus
	N° modèle I.D.

	
	
	
	CONC
	BE
	30005.R00

	
	Fil fourré Technocore Fer
	Rédacteur : 

	Réf enregistrement: 

	Indice :
	Date : 31/08/23
	 



Références :
	Client : (Customer)
	
	Ordre de fabrication: (Work Order)
	



Introduction :
	
	N° de lot
	Echantillon
	Description

	21340060
	Technocore Fe WC-Co grit Titan
	40% Sphérotène + 60% WC-Co (Titan)

	60396
	Technocore Fe Macrocrystallite
	40% Sphérotène + 60% Macrocrystallite

	60395
	Technocore Fe WC-Co grit Chinois
	40% Sphérotène + 60% WC-Co (Zigong)



Les 3 échantillons ont un répartition de 47% de carbures et 53% de matrice Fer.



Résultats (Results):
Examens micrographique (Micrographic examination):
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	On observe distinctement les grains de macrocrystallite. Il y a  peu de dissolution dans la matrice.Sphérotène
W2C/WC

	
	





Dureté (Hardness test):

Dureté Matrice
	60396
	60395
	21340060
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Dureté carbures
	60396 - Macrocrystallite
	21340060- WC-Co
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Test G65 (G65 test) :

	N° de lot
	Echantillon
	Perte de masse

	21340060
	Technocore Fe WC-Co grit Titan
	0,42 g

	60396
	Technocore Fe Macrocrystallite
	0,44 g

	60395
	Technocore Fe WC-Co grit Chinois
	0,53 g



Les échantillons présentaient beaucoup de porosités avant le test.

Commentaires (Comments) :


2

image3.jpeg
Objectif 2250:X300





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg
TECHNOGENIA

Objectif Z250:X500




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.png
durete-matrice-depot

Mesure Dureté HV0.3 Dureté HRC
1 727 60
2 m 62
3 741 61
4 677 58
5 704 59
6 706 59
7 725 60
8 639 56
9 732 60
10 791 63

Minimum : 639 HV  Maximum : 791 HV
Moyenne : 721 HV
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durete-matrice-depot

Mesure Dureté HV0.3 Dureté HRC
1 671 58
2 732 60
3 695 59
4 750 61
5 752 61
6 774 62
7 683 58
8 681 58
9 833 64
10 794 63

Minimum : 671 HV  Maximum : 833 HV
Moyenne : 736 HV
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durete-matrice-depot

Mesure Dureté HV0.3 Dureté HRC
1 719 60
2 776 62
3 743 61
4 745 61
5 719 60
6 734 60
7 769 62
8 683 58
9 693 59
10 750 61

Minimum : 683 HV  Maximum : 776 HV
Moyenne : 733 HV
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Minimum : 1283 HV  Maximum : 1911 HV
Moyenne : 1532 HV
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Mesure Dureté HV0.2
1 1321
2 1465
3 1153
4 1513
5 1580
6 1029
7 1457
8 1355
9 1420
10 1554

nimum : 1029 HV  Maximum : 1580 HV
Moyenne : 1385 HV
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