Introduction :

N° de lot; Echantillon; Description. 21340060; Technocore Fe WC-Co grit Titan; 40% Sphérotène + 60% WC-Co (Titan). 60396; Technocore Fe Macrocrystallite; 40% Sphérotène + 60% Macrocrystallite. 60395; Technocore Fe WC-Co grit Chinois; 40% Sphérotène + 60% WC-Co (Zigong). Les 3 échantillons ont un répartition de 47% de carbures et 53% de matrice Fer.

Résultats (Results):

Examens micrographique (Micrographic examination):

60396

60395

21340060

| 60396 40% Sphérotène + 60% Macrocrystallite | 60395 40% Sphérotène + 60% WC-Co (Zigong) | 21340060 40% Sphérotène + 60% WC-Co (Titan) |
| --- | --- | --- |
| WC macrocrystallite Sphérotène W2C/WC | WC-Co grit Sphérotène W2C/WC | Sphérotène W2C/WC WC-Co grit |
| On observe distinctement les grains de macrocrystallite. Il y a Sphérotène W2C/WC peu de dissolution dans la matrice. |  |  |

Dureté (Hardness test):

Dureté Matrice

| 60396 | 60395 | 21340060 |
| --- | --- | --- |

Dureté carbures

| 60396 - Macrocrystallite | 21340060- WC-Co |
| --- | --- |

Test G65 (G65 test) :

| N° de lot | Echantillon | Perte de masse |
| --- | --- | --- |
| 21340060 | Technocore Fe WC-Co grit Titan | 0,42 g |
| 60396 | Technocore Fe Macrocrystallite | 0,44 g |
| 60395 | Technocore Fe WC-Co grit Chinois | 0,53 g |

Les échantillons présentaient beaucoup de porosités avant le test.

Commentaires (Comments) :