Introduction :

N° de lot; Echantillon; Description. 60401; Technocore Ni Macrocrystallite; 80% Sphérotène + 20% Macrocrystallite. 60399; Technocore Ni WC-Co grit Chinois; 80% Sphérotène + 20% WC-Co (Zigong). NiTC; Technocore Ni WC-Co grit Titan; 80% Sphérotène + 20% WC-Co (Titan). Les 3 échantillons ont un répartition de 47% de carbures et 53% de matrice Ni-B-Si.

Résultats (Results):

Examens micrographique (Micrographic examination):

60401

60399

NiTC

| 60401 80% Sphérotène + 20% Macrocrystallite | 60399 80% Sphérotène + 20% WC-Co (Zigong) | NiTC 80% Sphérotène + 20% WC-Co (Zigong) |
| --- | --- | --- |
| Sphérotène W2C/WC | Sphérotène W2C/WC |  |

Dureté (Hardness test):

Dureté Matrice

| 60401 | 60399 | NiTC |
| --- | --- | --- |
|  |  | Matrice : 745 HV |

Dureté carbures

60401 - Macrocrystallite

Test G65 (G65 test) :

| Echantillon | Perte de masse (6000tr) |
| --- | --- |
| 60401 | 0,37 g |
| 60399 | 0,39 g |
| NiTC | 0,385 g |

Commentaires (Comments) :