# CIR 2023

Sur l’année 2023, les efforts de R&D ont porté sur projets suivant :

| Total | 1663,0 h |  |
| --- | --- | --- |
| Administratif R&D (CIR, CIFRE, Suivi) | 78,0 h |  |
| OP 1 / Amélioration creuset froid | 25,0 h | Il manque des heures de R&D PB, essais avec plateau texturé |
| OP1 / Divers ( à préciser dans commentaires) | 61,0 h | Broyage sphérotène |
| OP1 / R2018-08 / Dépôts durs (TiC/VC) | 51,0 h | analyse CMT grenoble, essais creuset, biblio essais élaboration, |
| OP1 / RE-USE | 64,0 h | Essais de recyclage, mettre rapports |
| OP2 / R2018-018 : Siemens prog | 23,0 h | SIEMENS (JANUS) , BALLIU, IREPA |
| OP2 / R2018-02 / Fil fourré | 81,0 h | Essais formulation, caractérisation --> fournir rapports |
| OP2 / R2018-07 / High Speed | 332,0 h | Mettre essais, analyse en priorité |
| OP2 / R2019-04 / Bras interne | 23,0 h | Télescope bras Fahd |
| OP2 / R2019-05 / Carbure 3D | 587,0 h | Thèse KP |
| OP3 / BIG CARB | 23,0 h | A basculer sur 2024 |
| OP3 / Divers ( à préciser dans commentaires) | 62,0 h | 25h0 IMECA, 10h00 : MGA + MATHEVON ZR :7h00 technotiles,30h00 : wearcon+ cordons concur |
| OP3 / R2022-01 / ULTITECH | 16,0 h |  |
| OP3 / R2023-02 / RECYLAM | 134,0 h | projet IRT M2P, rapport final à mettre dans ftp + contrat |
| OP4 / R2023-01 / 3D SCAN | 74,0 h |  |
| Veille, séminaire, salons, formation. | 19,0 h |  |

## Détails des opérations :

##### OP 1 : Amélioration creuset froid: 25 h

Contexte :

Augmentation de la proportion de grains utilisable au laser ( 40-160 µm)

Réduire la part de granulométrie non utilisables

Piloter/ déplacer la répartition granulométriques en fonction des besoin

Descriptif des travaux réalisés :

Voir doc « 20230727_Mémo_Pulvérisation_Graphite_Parmentière «  et « 20230906_Memo_Paremntière_12 »

Résultats :

Voir doc « 20230727_Mémo_Pulvérisation_Graphite_Parmentière «  et « 20230906_Memo_Paremntière_12 »

##### OP 1 : Broyage de sphérotène: 61 h

Contexte :

L’enjeu est de trouver une solution permettant de valoriser les granulométries 450-700 µm produites au creuset froid et pour lesquels il y a peu de débouchés.

Une solution possible est de broyer ces carbures pour les ramener dans des plages de granulométrie exploitable au laser idéalement entre 20 et 210 µm.

Cette étude a porté sur un broyage mécanique avec la difficulté de trouver une solution maitrisée tant sur le résultat du broyage que sur l’endurance du système)

Descriptif des travaux réalisés :

- Voir doc ppt  « Broyeur Juin 2023 final »

Résultats :

Ce projet a été stoppé en 2023 faute de trouver une solution économiquement viable de par l’usure excessive des disques de broyage.

##### OP 1 : Dépôts durs (TiC/VC): 51 h

Contexte :

Diversifier notre catalogue. Ameliorer nos depots. Etre moins dependant du WC.

Sphéroidiser ces carbures.

Définir un dépôt plus économique (--> agricole) avec base Fer

Descriptif des travaux réalisés :

Le travail a porté sur la sphéroidisation du carbure de titane avec notre plasma inductif et notre creuset froid.

Résultats :

Compte rendu Essai creuset froid 27-07-23

##### OP 1 : RE-USE: 64 h

Contexte :

Valoriser le WC fondu <20µm

Remettre dans le circuit le WC fondu inutilisé

Utiliser du WC recyclé pour la fabrication du carbure de tungstène fondu

Descriptif des travaux réalisés :

Voir doc « Frittage sphérotène »

Résultats :

Voir doc « Frittage sphérotène »

##### OP 2 : R2018-08 :  Siemens  23 h

Contexte :

A la suite du projet Integradde, échanges avec JANUS pour équiper une machine robot de Balliu pour Technogenia Oklahoma

Descriptif des travaux réalisés :

- Néant/ Participation à des réunions.

Résultats :

Offre Janus à Technogenia Oklahoma en direct.

##### OP 2 : Fil fourré : 81 h

Contexte :

Formuler un fil fourré base Nickel et base Fer mettant en œuvre nos sphérotènes.

Descriptif des travaux réalisés :

Caractérisation des performances de 2 formulations

Résultats :

Document « Fil fourré Ni vs Fil fourré Fer »

##### OP 2: R2018-07 High Speed : 332 h

Contexte :

High speed cladding : Réaliser des dépôts très fins soudés avec le laser, applications chromage dur, HVOF

Descriptif des travaux réalisés :

- Installation plateau rapide sur machine Laser 1 en avril 2023 et en septembre 2023.

- Définition, et test buse

Résultats :

Voir doc “Rapport High Speed 2023”

##### R2019-005 Carbure 3D : 587 h

Thèse Kevin Papy

##### OP 3: Ultitech: 16h00

Contexte :

Fabrication de baguettes de soudage avec Sphérotènes + base Nickel avec procédé laser.

Descriptif des travaux réalisés :

Définition d’une formulation de dépôt

Tests de soudage.

Bench mark avec produits concurrents

Résultats :

Voir doc ppt  « ULTITECH-RECAP ESSAI 2022 » + « ULTITECH-BENCHMARK RECAP 2022 »

Rapports essais 1 à 6

##### OP 3 / R2023-02/ RECYLAM : 134 h

Contexte :

Voir « RECYLAM kick off meeting”

Descriptif des travaux réalisés :

Voir doc « RECYLAM rapport phase 1 »

Résultats :

Document « IRT-M2P_EF_RECYLAM_RTA_2023»

##### OP 4 : R2023-01/ 3D SCAN : 74h00

Contexte :

Programmation sur machine à partir d'un scan de la surface.

Descriptif des travaux réalisés :

Etude et implantation sur machine Laser 3 avec LUNOVU et BALLIU : doc « projet scan »

Résultats :

Voir vidéo.